陶瓷工艺学实验教学大纲

课程名称：陶瓷工艺学

课程编号：105211

课程性质：必修

课程模块：专业方向

实验指导书或实验教材名称：专业课实验指导书

总学分：2.5学分

课程学时：32学时

实验学时：4时学

开设实验项目数：2项

应开实验学期：三年级第六学期

适用专业：材料科学与工程

先修课程：无机化学、物理化学、材料科学基础、材料研究与测试方法

时否独立设课：否

一、实验目的

陶瓷工艺学实验是陶瓷工艺学课程的必开实验，其目的主要是使学生学习掌握陶瓷材料坯料组成、工艺过程、微观结构与产品性能之间关系的基本实验方法和实验原理。通过实验进一步培养学生的动手能力、观察能力、想象力及表达能力，培养学生分析问题和解决问题的能力，为学生今后从事陶瓷材料研究开发，生产应用工作打下扎实的基础。

二、实验基本要求

1．实验以实际操作为主，实验前由指导教师介绍实验室守则及相关规章制度，讲述实验目的、原理、实验步骤及要求，详细讲述仪器的操作规程和注意事项，确保实验安全顺利的进行。

2．实验分组进行，每组学生人数根据实验类型及实验装置情况设定。综合设计性实验和验证性实验以学生独立操作为主，在教师的指导下进行；演示实验则主要由教师操作，学生观察、纪录、分析。要求学生在规定的时间内独立完成实验操作及数据测定、记录。

3．实验前学生必须认真阅读实验指导书，了解实验目的、原理、实验方法和仪器的工作原理和构造；明确实验各环节的要求和需要测量的数据，以及实验的最终要求。指导教师要检查学生的预习情况，合格后方能开始实验。在实验过程中要求学生勤于动手、细心操作、认真观察、详细记录实验的原始数据和出现的现象和问题，并对出现的问题及时分析解决。

4．实验前教师要认真检查仪器设备，及时排除存在的问题，准备好实验用试样及资料，核对学生人数。实验过程中指导教师要根据实验的现象和数据引导学生深入全面的思考和分析，对实验中的异常现象和问题要进行及时的分析解决。培养学生敏锐观察、综合考虑、全面分析问题的能力，使学生掌握发现问题、分析问题、解决问题的方法。

5．实验报告体现学生正确运用所学知识和理论、分析与解决实际问题的能力。实验报告内容包含实验目的、实验原理、实验原材料及仪器设备、实验内容、实验方法与步骤、实验结果分析与结论、回答问题等内容。

# 三、实验考核与成绩评定

主要根据学生预习、实验操作、数据处理及实验报告等环节评定实验成绩，实验考核成绩采用100分制。所有实验项目的成绩取平均，得到最终成绩，并按一定比例计入课程考核成绩中。

# 四、实验项目设置与内容

实验项目一：

（1）实验名称：陶瓷制品白度测定实验

（2）实验性质：验证

（3）实验类别：本科专业实验

（4）实验学时：2学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做

（7）实验内容：参照标准GB/T5950—2008规定测定某种陶瓷制品的白度。

（8）实验目的：

① 掌握陶瓷制品白度测定的原理及方法。

② 了解实验主要仪器设备的构造和工作原理。

③ 了解实验过程中影响陶瓷制品白度的主要因素。

（9）主要仪器设备及套数：智能白度测定仪      5套

（10）所在实验室：高温陶瓷实验室

实验项目二：

（1）实验名称：陶瓷材料釉面耐磨性能测定实验

（2）实验性质：验证

（3）实验类别：本科专业实验

（4）实验学时：2学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做

（7）实验内容：在陶瓷砖釉面上放置研磨介质并旋转，通过对已磨损的试样与未磨损的试样的观察对比，评价陶瓷砖的耐磨性。

（8）实验目的：

① 掌握陶瓷材料釉面耐磨性能测定的原理及方法。

② 了解实验主要仪器设备的工作原理和构造。

③ 熟悉实验过程中影响陶瓷材料釉面耐磨性能的主要因素。

（9）主要仪器设备及套数：陶瓷砖釉面耐磨试验仪      5套

（10）所在实验室：高温陶瓷实验室

制定人：高云琴       审定者：丁冬海         校对者：侯星          批准者: 郭进平

制定日期：2018年3月