实 验 教 学 大 纲

课程名称：建筑结构材料

课程名称：Testing Methodology of Building Materials

课程编号：105078

课程性质：必修

课程模块：专业基础

实验指导书名称：《材料检测技术》

总 学 分：2.5

课程总学时：40

实验总学时：8

开设实验项目数：4

应开实验学期：三年级第一学期

适用专业：材料科学与工程（建材模块）  材料应用与营销方向

是否独立设课：否

一、实验目的

建筑结构材料实验是理论教学的重要实践性环节，通过实验进一步加深对理论知识的理解，熟悉常用工程材料的标准、规范和技术性能，了解常用工程材料实验仪器的工作原理，掌握常用工程材料实验仪器的操作方法，掌握有关工程中各种材料的基本理论知识、基本性能，培养学生在工程实践中具有合理选择与应用材料、解决实际工程问题的能力，为今后从事材料试验和科学研究打下良好基础

二、实验基本要求

1.建筑结构材料实验为课程内实验，实验内容及进度的安排紧跟理论课进度。每次实验进一个班，两个指导教师，每个指导教师代15个学生，分5个小组，每组3人。

2.本实验是理论教学的重要实践性环节，学生根据各个实验的任务，每3人一套实验装置，在规定时间内完成实验测试、数据处理，书写实验报告。实验前学生必须复习课程内理论教学内容，同时认真阅读教材和材料试验相关内容，明确本次实验中要测定哪些数据，最终得出什么结论。

3.实验过程中要求学生人人动手，细心操作，注意安全，观察现象，开动脑筋，准确记录，分析问题，独立完成实验报告。

4.实验指导教师要认真上好每一次试验课，实验前指导教师要检查仪器设备情况，清点学生人数，讲解实验目的和要求及仪器设备工作原理和操作方法等，实验完毕清理仪器设备，打扫室内卫生。

三、实验考核与成绩评定

实验内容的考核占期末考试试卷总分20％，以闭卷试题形式重点考察学生实验动手技能及解决实际问题的能力。

每次试验完毕要求学生独立完成实验报告的数据处理，并作出完整的实验结论，每次试验报告由指导教师亲自批改给出成绩，报告成绩占课程总成绩20%。

四、实验项目设置与内容

实验项目 一

- 实验名称：泵送剂组成及掺量对水泥浆体流动性的影响

- 实验模块：专业基础课

- 实验类型：设计性

- 实验学时：2

- 每组人数：3

- 开出要求：必做

- 实验内容：选用两种掺量的泵送剂，测试水泥浆体的流动度。

- 实验目的：1.掌握水泥浆体流动度的测试方法。

2.了解混凝土泵送剂的组成原理和规范要求。

- 主要仪器设备及套数：2000g天平、水泥净浆搅拌机各10套

- 所在实验室：建筑材料实验室

实验项目二：

- 实验名称：混凝土用砂石性能综合评定

- 实验模块：专业基础课

- 实验类型：验证性

- 实验学时：2

- 每组人数：3

- 开出要求：必做

- 实验内容：1.测定砂的表观密度和堆积密度，计算砂的空隙率。

2.计算砂的细度模数，确定砂的粗细程度，画砂的颗粒级配

曲线图。

- 实验目的：1.学习形状不规则材料砂石的空隙率实验测量方法。

2.掌握砂石材料颗粒级配筛分实验方法。

- 主要仪器设备及套数：1000g、5000g天平、砂石筛、容量瓶各10套

- 所在实验室：建筑材料实验室

实验项目三：

- 实验名称：混凝土配合比设计与试配

- 实验模块：专业基础课

- 实验类型：设计性

- 实验学时：2

- 每组人数：5

- 开出要求：必做

- 实验内容：1.按混凝土配合比设计计算结果称量水泥、砂、石和水

并混合搅拌。

2.测量拌合物坍落度、粘聚性、保水性和表观密度。

3.用试模成型混凝土立方体抗压试件。

- 实验目的：1.学习混凝土配合比实验方法。

2.掌握混凝土配合比设计、计算步骤的实施过程。

- 主要仪器设备及套数：台秤、搅拌机、量筒、坍落度筒、振动台共17台件。

- 所在实验室：建筑材料实验室

实验项目四：

- 实验名称：混凝土立方体抗压强度测定

- 实验模块：专业基础课

- 实验类型：设计性

- 实验学时：2

- 每组人数：5

- 开出要求：必做

- 实验内容：测定混凝土立方体抗压破坏荷载，计算抗压强度代表值

及标准立方体抗压强度 。

- 实验目的：1.学习混凝土立方体抗压强度测试方法。

2.掌握抗压强度代表值数据处理法则及标准立方体抗压强度换算方法。

3.验证混凝土配合比设计计算结果。

- 主要仪器设备及套数：液压压力试验机5台

- 所在实验室：建筑材料实验室

制定人签字：

负责人签字：

主管院长签字：

院（系）盖章：

2017年3月6日