# 矿物加工工程实验教学大纲

## 课程名称：选矿实验

课程编号：105250

课程性质：必修

课程模块：专业方向

实验指导书或实验教材名称：《矿物资源工程专业（矿物加工工程方向）专业课程实验指导书》

总学分：32学分

课程总学时：32学时

实验总学时：32学时

开设实验项目数：12项

开设实验学期：三年级第2学期

适用专业：矿物资源工程专业（矿物加工工程方向）

先修课程：《矿物表面化学分选》、《矿物物理分选》、《矿物粉碎工程》、《化学选矿》等

是否独立设课：是

一、实验目的

按照矿物资源工程专业矿物加工工程方向教学计划的要求，课程实验主要是结合所学专业知识，针对课程内容，通过对课程内容的实践，更好的掌握课程内容和专业技能。

二、实验基本要求

1.掌握实验的设计工艺；

2.了解实验的功能和意义；

3.掌握仪器的操作和使用；

4.学会记录数据、分析结果、判定结论；

5.通过课程实验，对专业知识进行总结和分析，培养学生解决实际问题的能力。

三、实验考核与成绩评定

选矿实验的最终成绩包括平时成绩（包括实验预习情况、实验操作水平等）、实验报告或考试成绩。最终成绩中平时成绩占50%，实验报告或考试成绩占50%。

四、实验项目设置与内容

（一）计划内实验

实验项目一：

### （1）项目名称：破碎、筛分实验

（2）实验模块：专业方向实验

（3）实验类型：综合

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做

（7）实验内容：矿石的破碎、破碎产品的筛分

（8）实验目的：了解颚式破碎机、对辊破碎机的工作原理，并学会使用；通过实验掌握用标准筛分析物料的料度组成特性的方法；

（9）主要仪器设备及套数：颚式破碎机（1台）、对辊破碎机（1台）、振动筛（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目二：

### （1）项目名称：筛分效率测定实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：矿样的筛分

（8）实验目的：掌握筛分效率的测定方法，了解筛分效率的影响因素

（9）主要仪器设备及套数：振动筛（1台）、振筛机（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目三：

### （1）项目名称：磨矿动力学实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：分别按不同的时间进行磨矿，将测出磨矿产品的磨矿细度。

（8）实验目的：学会求解磨矿动力学方程的参数，学会绘制磨矿曲线。

（9）主要仪器设备及套数：球磨机（1台）、过滤机（1台）、烘箱（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目四：

### （1）项目名称：接触角测定实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：验证（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：测定金属矿物接触角，测定非金属矿物接触角。

（8）实验目的：掌握矿物表面润湿接触角的测定原理与方法，认识浮选过程中矿物界面的一个基本特性——润湿现象。

（9）主要仪器设备及套数：接触角测定仪（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目五：

### （1）项目名称：硫化矿浮选实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：配制药剂、磨矿、浮选。

（8）实验目的：了解捕收剂、起泡剂及调整剂的作用，掌握浮选操作过程。

（9）主要仪器设备及套数:球磨机（1台）、浮选机（1台）、过滤机（1台）、烘箱（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目六：

### （1）项目名称：摇床重选实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：重矿物摇床选别。

（8）实验目的：了解摇床的构造，熟悉摇床选别的操作，验证物料在床面上的扇形分布。

（9）主要仪器设备及套数：摇床（1台）、过滤机（1台）、烘箱（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目七：

### （1）项目名称：强磁性物料的磁性分析实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：强磁性矿物的弱磁场选别。

（8）实验目的：掌握用磁选管作强磁性物料的磁性分析的方法，学会磁选管的使用。

（9）主要仪器设备及套数：磁选管（1台）、过滤机（1台）、烘箱（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目八：

### （1）项目名称：强磁场磁选实验

（2）实验模块：专业方向实验（基础实验/专业基础实验/专业方向实验）

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：7人

（6）开出要求：必做（必做/选做）

（7）实验内容：弱磁性矿物的强磁场选别。

（8）实验目的：了解和掌握磁场强度、尾矿冲洗水量等因素对分离过程和磁选指标的影响。

（9）主要仪器设备及套数：高梯度强磁选机（1套）、过滤机（1台）、烘箱（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

（二）计划外实验

实验项目一：

### （1）项目名称：跳汰分选实验

（2）实验模块：固定拓展性实验

（3）实验类型：验证（验证/设计/综合）

（4）实验学时：2学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：选做

（7）实验内容：完成对矿样的跳汰分选。

（8）实验目的：观察矿粒在筛板上的松散分层。

（9）主要仪器设备及套数：跳汰机（1台）、烘箱（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目二：

### （1）项目名称：电选分离实验

（2）实验模块：固定拓展性实验

（3）实验类型：验证（验证/设计/综合）

（4）实验学时：2学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：选做

（7）实验内容：了解电选机的结构、操作方法、掌握分选要领。

（8）实验目的：掌握电选的原理、观察电选分离矿石的基本过程。

（9）主要仪器设备及套数：高压电选机（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目三：

### （1）项目名称：矿物表面电位测定实验

（2）实验模块：固定拓展性实验

（3）实验类型：验证（验证/设计/综合）

（4）实验学时：2学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：选做

（7）实验内容：利用电泳仪测定矿物电动电位

（8）实验目的：深入理解物料表面双电层理论。

（9）主要仪器设备及套数：电泳仪（1台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

实验项目四：

### （1）项目名称：氧化铜的浸出实验

（2）实验模块：固定拓展性实验

（3）实验类型：综合（验证/设计/综合）

（4）实验学时：4学时

（5）每组人数：3人

（6）开出要求：选做

（7）实验内容：不同粒度的浸出。

（8）实验目的：掌握氧化铜矿硫酸浸出的影响因素、氧化铜矿硫酸浸出过程。

（9）主要仪器设备及套数：电动搅拌机（3台）等。

（10）所在实验室：矿物资源工程实验室

五、主要参考书

《矿物资源工程专业（矿物加工工程方向）实验指导书》。

《矿物表面化学分选》、《矿物物理分选》、《矿物粉碎工程》、《化学选矿》等课程教材。

制定人：孙锋刚

负责人：郭进平

主管院长（主任）：郭进平